# Multimodefaser G50/125 µm für Laser optimierte 10Gigabit-Ethernet-Übertragung (OM 3)

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis

| Multimodefaser G50/125/250 für Laser optimierte 10 Gigabit-Ethernet-Übertragung (OM 3) gemäß IEC60793-2-10 TypA1a.2; ISO/IEC 11801:2010 Ed.2 Ammed.2 type OM3 ; EN 50173-1:2011 Typ OM3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Übertragungseigenschaften |  |  |  |
| Wellenlänge/nm |  | 850 | 1300 |
| typ. Dämpfung (verkabelt) | dB/km | 2,5 | 0,7 |
| min. modale Bandbreite (overfilled) | MHz * km | 1500 | 500 |
| Laserbandbreite (minEMBc) | MHz * km | 2000 |  |
| min. 10 Gbit/s-Linklänge | m | 300 |  |
| min. 1 Gbit/s-Linklänge | m | 1000 |  |
| Brechzahlindex |  | 1,480 | 1,479 |
| Geometrische und mechanische Abmessungen |  |  |  |
| numerische Apertur |  | 0,2 ± 0,015 |  |
| Kerndurchmesser | µm | 50 ± 2,5 |  |
| Manteldurchmesser | µm | 125 ± 2,0 |  |
| max. Unrundheit des Kerns | % | 6 |  |
| Coatingdurchmesser | µm | 245 ± 5,0 |  |
| max. Mantelunrundheit | % | 1 |  |
| max. Coating Konzentrizitätsabw. | µm | 12,5 |  |
| Coatingabsetzkraft | N | 1,3 bis 8,9 |  |
| Prüflast | kpsi | 100 |  |

| Biegeeigenschaften |  | Max. induzierte Biegedämpfung (dB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Biegeradius (mm) | Anzahl der Windungen | 850 nm | 1300 nm |
| 37,5 | 100 | ≤ 0,05 | ≤ 0,15 |
| 15 | 2 | ≤ 0,1 | ≤ 0,3 |
| 7,5 | 2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,5 |

Alle  verwendeten Fasern müssen vom selben Faserhersteller stammen

Fasertype:	Dätwyler Multimodefaser OM3

Fabrikat:	Dätwyler Multimodefaser OM3