# Biegeoptimierte Singlemodefaser E09/125 µm mit geringen Dämpfungsverlusten (BLO)

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis

Singlemodefaser E09/125 µm gemäß ITU-T Rec. G 652.D/IEC 60793-2-50 TypB1.3 und konform mit ITU-T G.657.A1, ISO/IEC 11801:2010 Ed.2 Ammed.2 type OS2; EN 50173-1:2011 Typ OS2 Übertragungseigenschaften. Wellenlänge; nm; 1310; 1383; 1550; 1625. max. Dämpfung (verkabelt); dB/km; 0,34; 0,34*; 0,21; 0,25. max. chromatische Dispersion; ps/nm*km; 3,5; 18; 23. Nulldispersionswellenlängen λ0; nm; 1304 ≤ λ0 ≤ 1324. Modenfeld (Petermann II); µm; 9,2 ±0,4; 10,4 ±0,5. max. Kabelgrenzwellenlänge; nm; 1260. max. PMD-Koeffizient; ps/√km; 0,2. Brechzahlindex; 1,4676; 1,4682..

* Wert nach Wasserstoffalterung

| Geometrische und mechanische Abmessungen |  |  |
| --- | --- | --- |
| numerische Apertur |  | 0,14 |
| Kerndurchmesser | µm | 8,2 |
| Manteldurchmesser | µm | 125±0,7 |
| max. Modenfeld Konzentrizitätsabweichung | µm | 0,5 |
| max. Unrundheit des Mantels | % | 0,7 |
| Coatingdurchmesser | µm | 245±5,0 |
| Min. Fiber Curl Radius | m | 4 |
| Nom. Betriebstemperatur | °C | -60 bis +85 |
| Prüflast | kpsi | 100 |

| Biegeeigenschaften |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Biegeradius (mm) | Anzahl der Windungen | Wellenlänge (nm) | Max. induzierte Biegedämpfung (dB) |
| 10 | 1 | 1550 | ≤ 0,5 |
| 10 | 1 | 1625 | ≤ 1,5 |
| 15 | 10 | 1550 | ≤ 0,05 |
| 15 | 10 | 1625 | ≤ 0,3 |
| 30 | 100 | 1625 | ≤ 0,01 |

Alle verwendeten Fasern müssen vom selben Faserhersteller stammen

Fasertype:	Dätwyler biegeoptimiert Singlemodefaser E09/125 µm (BLO)

Fabrikat:	Dätwyler biegeoptimierte Singlemodefaser E09/125 µm (BLO)