# Biegeoptimierte Singlemodefaser E09/125 µm gemäß Standard G.657.A2

Pos.	Leistungsbeschreibung	Einheitspreis	Gesamtpreis

Biegeoptimierte Singlemodefaser E09/125 µm gemäß ITU-T G. 657.A2 Voll konform mit der Standard-Singlemodefaser nach ITU-T G. 652.D (BLO) und ITU-T G.657.A1 Übertragungseigenschaften. Wellenlänge; nm; 1310; 1383; 1550; 1625. max. Dämpfung (verkabelt); dB/km; 0,36; 0,36*; 0,22; 0,25. max. chromatische Dispersion; ps/nm*km; 18; 23. nom. Nulldispersionswellenlängen; nm; 1304 ≤ λ0 ≤ 1324. Max. Nulldispersionssteigung; ps/nm2*km; 0,89. Modenfelddurchmesser; µm; 8,6 ±0,4; 9,6 ±0,5. max. Kabelgrenzwellenlänge; nm; 1260. max. PMD-Koeffizient; ps/√km; 0,2; 0,2. Brechzahlindex; 1,4670; 1,4677..

* Wert nach Wasserstoffalterung

| Geometrische und mechanische Abmessungen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Manteldurchmesser | µm | 125±0,7 |
| max. Modenfeld Konzentrizitätsabweichung | µm | 0,5 |
| max. Unrundheit des Mantels | % | 1,0 |
| Coatingdurchmesser | µm | 242±5,0 |
| Min. Fiber Curl Radius | m | 4 |
| Nom. Betriebstemperatur | °C | -60 bis +85 |
| Prüflast | kpsi | 100 |

| Biegeeigenschaften |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Biegeradius (mm) | Anzahl der Windungen | Wellenlänge (nm) | Max. induzierte Biegedämpfung (dB) |
| 7,5 | 1 | 1550 | ≤ 0,4 |
| 7,5 | 1 | 1625 | ≤ 0,8 |

Alle verwendeten Fasern müssen vom selben Faserhersteller stammen

Fasertype:	Dätwyler Singlemodefaser E09/125 µm G.657.A2

Fabrikat:	Dätwyler Singlemodefaser E09/125 µm G.657.A2